Приложение № 3

к Информационной карте

Спецификация используемых материалов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Характеристика |
| 1 | Труба | ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм  ГОСТ Р 50838-95 |
| 2 | Отвод | 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 225 мм |
| 3 | Щебень | марка 1000, фракция 40-70,  ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Бетон | тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)  ГОСТ 26633-2012 |
| 5 | Асфальтобетонные смеси | горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные, марка: I, тип Б,  ГОСТ 9128-2009 |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова Ю.С. Помелов